| Spectrum 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element |  |  |  | Signal Type | Wt% | Wt% Sigma |
| C |  |  |  | EDS | 39.23 | 1.89 |
| N |  |  |  | EDS | 0.00 | 3.67 |
| O |  |  |  | EDS | 33.44 | 1.29 |
| Mg |  |  |  | EDS | 0.37 | 0.11 |
| Al |  |  |  | EDS | 6.05 | 0.27 |
| Si |  |  |  | EDS | 6.47 | 0.28 |
| P |  |  |  | EDS | 1.26 | 0.14 |
| K |  |  |  | EDS | 3.53 | 0.19 |
| Ca |  |  |  | EDS | 2.86 | 0.18 |
| Fe |  |  |  | EDS | 4.89 | 0.32 |
| Zn |  |  |  | EDS | 1.91 | 0.36 |
| Total |  |  |  |  | 100.00 |  |

| Spectrum 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Element | Signal Type | Wt% | Wt% Sigma |
| C | EDS | 15.57 | 2.55 |
| N | EDS | 0.57 | 2.56 |
| O | EDS | 44.19 | 1.91 |
| Na | EDS | 0.79 | 0.25 |
| Mg | EDS | 0.62 | 0.14 |
| Al | EDS | 10.32 | 0.50 |
| Si | EDS | 10.52 | 0.51 |
| P | EDS | 2.15 | 0.21 |
| K | EDS | 3.12 | 0.21 |
| Ca | EDS | 3.45 | 0.23 |
| Fe | EDS | 6.35 | 0.42 |
| Zn | EDS | 2.34 | 0.41 |
| Total |  | 100.00 |  |