Preparasi Si-K-HAs dari Geothermal dan Peat (gambut) skala laboratorium

Laboratorium Material Maju, Teknik Kimia, UPN Veteran Jawa Timur

Dr. Srie Muljani

Geothermal sludge

Gambut

Screening

Pengeringan gel                                                                  Si-K-HAs powder

Data FTIR Si-K-HAs (1N-3N asam sitrat)

4000	2.01	4000	14.87	4000	8.91	4000	14.07	4000	1.61

3999	2.01	3999	14.87	3999	8.91	3999	14.06	3999	1.61

3998	2.01	3998	14.86	3998	8.9	3998	14.06	3998	1.6

3997	2.01	3997	14.85	3997	8.89	3997	14.05	3997	1.6

3996	2.01	3996	14.85	3996	8.89	3996	14.04	3996	1.6

3995	2	3995	14.84	3995	8.88	3995	14.04	3995	1.6

3994	2	3994	14.84	3994	8.88	3994	14.03	3994	1.6

3993	2	3993	14.83	3993	8.88	3993	14.03	3993	1.6

3992	2	3992	14.82	3992	8.87	3992	14.02	3992	1.6

3991	2	3991	14.82	3991	8.87	3991	14.02	3991	1.6

3990	2	3990	14.81	3990	8.86	3990	14.01	3990	1.6

3989	2	3989	14.81	3989	8.86	3989	14.01	3989	1.59

3988	2	3988	14.8	3988	8.85	3988	14	3988	1.59

3987	1.99	3987	14.79	3987	8.85	3987	13.99	3987	1.59

3986	1.99	3986	14.79	3986	8.84	3986	13.99	3986	1.59

3985	1.99	3985	14.78	3985	8.83	3985	13.98	3985	1.59

3984	1.99	3984	14.78	3984	8.83	3984	13.98	3984	1.59

3983	1.99	3983	14.77	3983	8.82	3983	13.97	3983	1.59

3982	1.99	3982	14.76	3982	8.82	3982	13.96	3982	1.58

3981	1.99	3981	14.76	3981	8.81	3981	13.96	3981	1.58

3980	1.98	3980	14.75	3980	8.81	3980	13.95	3980	1.58

3979	1.98	3979	14.75	3979	8.8	3979	13.95	3979	1.58

3978	1.98	3978	14.74	3978	8.8	3978	13.94	3978	1.58

3977	1.98	3977	14.74	3977	8.8	3977	13.94	3977	1.58

3976	1.98	3976	14.73	3976	8.79	3976	13.93	3976	1.58

3975	1.98	3975	14.73	3975	8.79	3975	13.93	3975	1.58

3974	1.98	3974	14.72	3974	8.78	3974	13.92	3974	1.58

3973	1.97	3973	14.72	3973	8.78	3973	13.92	3973	1.57

3972	1.97	3972	14.71	3972	8.77	3972	13.91	3972	1.57

3971	1.97	3971	14.71	3971	8.77	3971	13.91	3971	1.57

3970	1.97	3970	14.7	3970	8.76	3970	13.9	3970	1.57

3969	1.97	3969	14.7	3969	8.76	3969	13.9	3969	1.57

3968	1.97	3968	14.69	3968	8.75	3968	13.89	3968	1.57

3967	1.97	3967	14.68	3967	8.75	3967	13.89	3967	1.57

3966	1.96	3966	14.68	3966	8.74	3966	13.88	3966	1.57

3965	1.96	3965	14.67	3965	8.74	3965	13.88	3965	1.56

3964	1.96	3964	14.67	3964	8.73	3964	13.87	3964	1.56

3963	1.96	3963	14.66	3963	8.73	3963	13.87	3963	1.56

3962	1.96	3962	14.65	3962	8.72	3962	13.86	3962	1.56

3961	1.96	3961	14.65	3961	8.72	3961	13.86	3961	1.56

3960	1.96	3960	14.64	3960	8.71	3960	13.85	3960	1.56

3959	1.95	3959	14.64	3959	8.71	3959	13.85	3959	1.56

3958	1.95	3958	14.63	3958	8.7	3958	13.84	3958	1.56

3957	1.95	3957	14.63	3957	8.7	3957	13.84	3957	1.55

3956	1.95	3956	14.62	3956	8.69	3956	13.83	3956	1.55

3955	1.95	3955	14.62	3955	8.69	3955	13.83	3955	1.55

3954	1.95	3954	14.62	3954	8.69	3954	13.82	3954	1.55

3953	1.95	3953	14.61	3953	8.68	3953	13.82	3953	1.55

3952	1.95	3952	14.61	3952	8.68	3952	13.81	3952	1.55

3951	1.94	3951	14.61	3951	8.67	3951	13.81	3951	1.55

3950	1.94	3950	14.6	3950	8.67	3950	13.81	3950	1.55

3949	1.94	3949	14.6	3949	8.67	3949	13.8	3949	1.54

3948	1.94	3948	14.59	3948	8.66	3948	13.8	3948	1.54

3947	1.94	3947	14.59	3947	8.66	3947	13.79	3947	1.54

3946	1.94	3946	14.58	3946	8.65	3946	13.79	3946	1.54

3945	1.94	3945	14.57	3945	8.65	3945	13.78	3945	1.54

3944	1.94	3944	14.57	3944	8.64	3944	13.77	3944	1.54

3943	1.93	3943	14.56	3943	8.63	3943	13.77	3943	1.54

3942	1.93	3942	14.56	3942	8.63	3942	13.76	3942	1.54

3941	1.93	3941	14.56	3941	8.63	3941	13.76	3941	1.53

3940	1.93	3940	14.55	3940	8.63	3940	13.75	3940	1.53

3939	1.93	3939	14.55	3939	8.62	3939	13.75	3939	1.53

3938	1.93	3938	14.54	3938	8.61	3938	13.74	3938	1.53

3937	1.93	3937	14.52	3937	8.6	3937	13.74	3937	1.53

3936	1.93	3936	14.51	3936	8.59	3936	13.73	3936	1.53

3935	1.92	3935	14.49	3935	8.58	3935	13.71	3935	1.53

3934	1.92	3934	14.47	3934	8.57	3934	13.7	3934	1.53

3933	1.92	3933	14.47	3933	8.56	3933	13.7	3933	1.53

3932	1.92	3932	14.48	3932	8.57	3932	13.7	3932	1.52

3931	1.92	3931	14.5	3931	8.58	3931	13.71	3931	1.52

3930	1.92	3930	14.51	3930	8.58	3930	13.71	3930	1.52

3929	1.92	3929	14.51	3929	8.58	3929	13.71	3929	1.52

3928	1.92	3928	14.49	3928	8.57	3928	13.7	3928	1.52

3927	1.92	3927	14.47	3927	8.55	3927	13.68	3927	1.52

3926	1.91	3926	14.45	3926	8.54	3926	13.67	3926	1.52

3925	1.91	3925	14.45	3925	8.53	3925	13.67	3925	1.52

3924	1.91	3924	14.46	3924	8.54	3924	13.67	3924	1.52

3923	1.91	3923	14.46	3923	8.54	3923	13.67	3923	1.52

3922	1.91	3922	14.46	3922	8.54	3922	13.66	3922	1.51

3921	1.91	3921	14.44	3921	8.52	3921	13.66	3921	1.51

3920	1.91	3920	14.43	3920	8.51	3920	13.65	3920	1.51

3919	1.91	3919	14.42	3919	8.51	3919	13.64	3919	1.51

3918	1.91	3918	14.43	3918	8.51	3918	13.64	3918	1.51

3917	1.91	3917	14.45	3917	8.52	3917	13.64	3917	1.51

3916	1.91	3916	14.46	3916	8.53	3916	13.65	3916	1.51

3915	1.91	3915	14.46	3915	8.53	3915	13.65	3915	1.51

3914	1.9	3914	14.45	3914	8.52	3914	13.64	3914	1.51

3913	1.9	3913	14.43	3913	8.51	3913	13.63	3913	1.51

3912	1.9	3912	14.41	3912	8.49	3912	13.61	3912	1.51

1101	0.19	1101	5.64	1101	0.48	1101	3.65	1101	0.09

1100	0.19	1100	5.63	1100	0.47	1100	3.65	1100	0.09

1099	0.19	1099	5.63	1099	0.47	1099	3.65	1099	0.09

1098	0.18	1098	5.63	1098	0.47	1098	3.65	1098	0.09

1097	0.18	1097	5.62	1097	0.46	1097	3.65	1097	0.09

1096	0.18	1096	5.62	1096	0.46	1096	3.65	1096	0.09

1095	0.19	1095	5.61	1095	0.45	1095	3.65	1095	0.09

1094	0.19	1094	5.61	1094	0.45	1094	3.66	1094	0.09

1093	0.19	1093	5.6	1093	0.44	1093	3.66	1093	0.09

1092	0.19	1092	5.6	1092	0.43	1092	3.66	1092	0.09

1091	0.19	1091	5.59	1091	0.43	1091	3.67	1091	0.09

1090	0.19	1090	5.59	1090	0.42	1090	3.68	1090	0.09

1089	0.19	1089	5.59	1089	0.42	1089	3.69	1089	0.1

1088	0.19	1088	5.59	1088	0.41	1088	3.7	1088	0.1

1087	0.19	1087	5.6	1087	0.41	1087	3.71	1087	0.1

1086	0.19	1086	5.61	1086	0.42	1086	3.73	1086	0.1

1085	0.19	1085	5.63	1085	0.43	1085	3.74	1085	0.1

1084	0.19	1084	5.64	1084	0.43	1084	3.76	1084	0.1

1083	0.19	1083	5.67	1083	0.45	1083	3.78	1083	0.1

1082	0.19	1082	5.7	1082	0.46	1082	3.8	1082	0.1

1081	0.19	1081	5.72	1081	0.47	1081	3.82	1081	0.1

1080	0.19	1080	5.74	1080	0.48	1080	3.85	1080	0.11

1079	0.19	1079	5.77	1079	0.49	1079	3.88	1079	0.11

1078	0.2	1078	5.8	1078	0.51	1078	3.91	1078	0.11

1077	0.2	1077	5.83	1077	0.52	1077	3.95	1077	0.11

1076	0.2	1076	5.86	1076	0.54	1076	3.99	1076	0.11

1075	0.2	1075	5.9	1075	0.55	1075	4.03	1075	0.12

1074	0.21	1074	5.94	1074	0.57	1074	4.08	1074	0.12

1073	0.21	1073	5.98	1073	0.58	1073	4.12	1073	0.12

1072	0.21	1072	6.01	1072	0.6	1072	4.17	1072	0.13

1071	0.22	1071	6.05	1071	0.61	1071	4.22	1071	0.13

1070	0.22	1070	6.1	1070	0.63	1070	4.27	1070	0.13

1069	0.22	1069	6.13	1069	0.65	1069	4.32	1069	0.14

1068	0.23	1068	6.17	1068	0.66	1068	4.37	1068	0.14

1067	0.23	1067	6.21	1067	0.68	1067	4.42	1067	0.14

1066	0.23	1066	6.25	1066	0.7	1066	4.48	1066	0.14

1065	0.24	1065	6.29	1065	0.71	1065	4.53	1065	0.15

1064	0.24	1064	6.33	1064	0.73	1064	4.59	1064	0.15

1063	0.24	1063	6.37	1063	0.74	1063	4.64	1063	0.16

1062	0.24	1062	6.42	1062	0.76	1062	4.7	1062	0.16

1061	0.25	1061	6.46	1061	0.77	1061	4.75	1061	0.17

1060	0.25	1060	6.49	1060	0.79	1060	4.81	1060	0.17

1059	0.25	1059	6.53	1059	0.8	1059	4.87	1059	0.17

1058	0.25	1058	6.56	1058	0.81	1058	4.93	1058	0.17

1057	0.26	1057	6.59	1057	0.81	1057	4.98	1057	0.18

1056	0.26	1056	6.61	1056	0.81	1056	5.03	1056	0.18

1055	0.26	1055	6.64	1055	0.82	1055	5.09	1055	0.19

1054	0.27	1054	6.68	1054	0.83	1054	5.16	1054	0.19

1053	0.27	1053	6.73	1053	0.85	1053	5.24	1053	0.2

1052	0.28	1052	6.79	1052	0.87	1052	5.32	1052	0.2

1051	0.28	1051	6.87	1051	0.91	1051	5.42	1051	0.21

1050	0.29	1050	6.96	1050	0.95	1050	5.52	1050	0.22

1049	0.3	1049	7.05	1049	1	1049	5.62	1049	0.22

1048	0.3	1048	7.13	1048	1.04	1048	5.72	1048	0.23

1047	0.31	1047	7.21	1047	1.08	1047	5.82	1047	0.24

1046	0.31	1046	7.29	1046	1.13	1046	5.92	1046	0.25

1045	0.32	1045	7.36	1045	1.17	1045	6.01	1045	0.26

1044	0.32	1044	7.43	1044	1.21	1044	6.1	1044	0.27

1043	0.33	1043	7.5	1043	1.26	1043	6.2	1043	0.28

1042	0.34	1042	7.57	1042	1.31	1042	6.3	1042	0.3

1041	0.34	1041	7.65	1041	1.36	1041	6.4	1041	0.31

1040	0.35	1040	7.72	1040	1.41	1040	6.5	1040	0.32

1039	0.36	1039	7.81	1039	1.47	1039	6.61	1039	0.33

1038	0.37	1038	7.89	1038	1.53	1038	6.73	1038	0.34

1037	0.38	1037	7.97	1037	1.59	1037	6.84	1037	0.35

1036	0.38	1036	8.05	1036	1.65	1036	6.96	1036	0.36

1035	0.39	1035	8.13	1035	1.71	1035	7.08	1035	0.38

1034	0.4	1034	8.22	1034	1.78	1034	7.2	1034	0.39

1033	0.41	1033	8.31	1033	1.85	1033	7.33	1033	0.41

1032	0.42	1032	8.4	1032	1.92	1032	7.45	1032	0.42

1031	0.44	1031	8.51	1031	1.99	1031	7.59	1031	0.44

1030	0.45	1030	8.61	1030	2.07	1030	7.72	1030	0.46

1029	0.46	1029	8.72	1029	2.15	1029	7.86	1029	0.48

1028	0.48	1028	8.82	1028	2.22	1028	8	1028	0.49

1027	0.49	1027	8.93	1027	2.31	1027	8.14	1027	0.51

1026	0.51	1026	9.04	1026	2.39	1026	8.28	1026	0.53

1025	0.52	1025	9.15	1025	2.48	1025	8.42	1025	0.55

1024	0.54	1024	9.25	1024	2.57	1024	8.55	1024	0.57

1023	0.55	1023	9.36	1023	2.67	1023	8.69	1023	0.59

1022	0.57	1022	9.48	1022	2.77	1022	8.83	1022	0.61

1021	0.59	1021	9.59	1021	2.86	1021	8.97	1021	0.63

1020	0.61	1020	9.7	1020	2.96	1020	9.11	1020	0.65

1019	0.62	1019	9.81	1019	3.06	1019	9.25	1019	0.66

1018	0.64	1018	9.92	1018	3.17	1018	9.38	1018	0.68

1017	0.66	1017	10.03	1017	3.27	1017	9.51	1017	0.7

1016	0.67	1016	10.13	1016	3.36	1016	9.64	1016	0.72

1015	0.69	1015	10.24	1015	3.46	1015	9.77	1015	0.73

1014	0.71	1014	10.35	1014	3.56	1014	9.9	1014	0.75

1013	0.73	1013	10.45	1013	3.66	1013	10.02	1013	0.77

1012	0.75	1012	10.56	1012	3.76	1012	10.14	1012	0.79

1011	0.78	1011	10.66	1011	3.86	1011	10.26	1011	0.81

1010	0.8	1010	10.76	1010	3.96	1010	10.38	1010	0.82

1009	0.82	1009	10.86	1009	4.05	1009	10.49	1009	0.84

1008	0.84	1008	10.95	1008	4.14	1008	10.59	1008	0.85

1007	0.86	1007	11.04	1007	4.23	1007	10.69	1007	0.86

1006	0.88	1006	11.12	1006	4.31	1006	10.79	1006	0.87

1005	0.91	1005	11.2	1005	4.39	1005	10.88	1005	0.88

1004	0.93	1004	11.27	1004	4.46	1004	10.95	1004	0.89

1003	0.95	1003	11.34	1003	4.52	1003	11.03	1003	0.9

1002	0.98	1002	11.4	1002	4.58	1002	11.09	1002	0.9

1001	1	1001	11.45	1001	4.63	1001	11.14	1001	0.91

1000	1.02	1000	11.49	1000	4.67	1000	11.18	1000	0.91

999	1.05	999	11.54	999	4.7	999	11.22	999	0.92

998	1.07	998	11.57	998	4.72	998	11.25	998	0.92

997	1.1	997	11.59	997	4.73	997	11.27	997	0.92

996	1.12	996	11.6	996	4.73	996	11.28	996	0.92

995	1.15	995	11.61	995	4.72	995	11.28	995	0.91

994	1.17	994	11.61	994	4.7	994	11.27	994	0.9

993	1.2	993	11.61	993	4.68	993	11.26	993	0.9

992	1.22	992	11.59	992	4.65	992	11.24	992	0.89

991	1.24	991	11.58	991	4.63	991	11.21	991	0.88

990	1.26	990	11.56	990	4.6	990	11.18	990	0.87

989	1.28	989	11.53	989	4.57	989	11.14	989	0.86

988	1.29	988	11.51	988	4.54	988	11.11	988	0.85

987	1.31	987	11.49	987	4.51	987	11.08	987	0.84

986	1.33	986	11.47	986	4.49	986	11.05	986	0.83

985	1.34	985	11.44	985	4.47	985	11.02	985	0.82

984	1.36	984	11.43	984	4.45	984	10.99	984	0.81

983	1.37	983	11.41	983	4.44	983	10.97	983	0.8

982	1.38	982	11.4	982	4.44	982	10.95	982	0.8

981	1.39	981	11.4	981	4.44	981	10.94	981	0.79

980	1.4	980	11.4	980	4.44	980	10.93	980	0.79

979	1.41	979	11.4	979	4.45	979	10.93	979	0.79

978	1.42	978	11.41	978	4.47	978	10.93	978	0.79

977	1.42	977	11.43	977	4.49	977	10.94	977	0.79

976	1.43	976	11.44	976	4.51	976	10.95	976	0.79

975	1.44	975	11.47	975	4.54	975	10.97	975	0.79

974	1.44	974	11.5	974	4.57	974	10.99	974	0.8

973	1.45	973	11.52	973	4.6	973	11.01	973	0.81

972	1.45	972	11.55	972	4.63	972	11.03	972	0.82

971	1.45	971	11.58	971	4.67	971	11.06	971	0.83

970	1.45	970	11.61	970	4.7	970	11.09	970	0.84

969	1.45	969	11.63	969	4.74	969	11.11	969	0.84

968	1.45	968	11.66	968	4.77	968	11.13	968	0.85

967	1.44	967	11.69	967	4.81	967	11.16	967	0.86

966	1.44	966	11.71	966	4.86	966	11.19	966	0.87

965	1.43	965	11.73	965	4.89	965	11.21	965	0.88

964	1.42	964	11.75	964	4.93	964	11.23	964	0.89

963	1.41	963	11.77	963	4.97	963	11.26	963	0.9

962	1.41	962	11.8	962	5.01	962	11.29	962	0.9

961	1.41	961	11.84	961	5.05	961	11.31	961	0.91

960	1.41	960	11.87	960	5.08	960	11.34	960	0.92

959	1.42	959	11.91	959	5.1	959	11.36	959	0.92

958	1.42	958	11.93	958	5.11	958	11.38	958	0.93

957	1.42	957	11.96	957	5.12	957	11.4	957	0.93

956	1.42	956	11.98	956	5.14	956	11.42	956	0.94

955	1.42	955	12.01	955	5.17	955	11.44	955	0.94

954	1.42	954	12.04	954	5.23	954	11.46	954	0.94

953	1.42	953	12.07	953	5.29	953	11.48	953	0.95

952	1.42	952	12.1	952	5.34	952	11.51	952	0.95

951	1.43	951	12.13	951	5.4	951	11.53	951	0.95

950	1.43	950	12.15	950	5.44	950	11.54	950	0.96

949	1.43	949	12.17	949	5.47	949	11.56	949	0.96

948	1.43	948	12.19	948	5.5	948	11.57	948	0.97

947	1.43	947	12.21	947	5.53	947	11.59	947	0.97

946	1.43	946	12.23	946	5.55	946	11.6	946	0.97

945	1.43	945	12.25	945	5.57	945	11.62	945	0.97

944	1.44	944	12.26	944	5.58	944	11.63	944	0.98

943	1.45	943	12.28	943	5.58	943	11.65	943	0.98

942	1.47	942	12.28	942	5.56	942	11.67	942	0.98

941	1.48	941	12.28	941	5.53	941	11.69	941	0.99

940	1.5	940	12.29	940	5.48	940	11.71	940	1

939	1.52	939	12.29	939	5.46	939	11.73	939	1

938	1.54	938	12.31	938	5.47	938	11.77	938	1.01

937	1.57	937	12.35	937	5.52	937	11.81	937	1.02

936	1.59	936	12.4	936	5.62	936	11.86	936	1.04

935	1.61	935	12.46	935	5.74	935	11.92	935	1.05

934	1.63	934	12.52	934	5.86	934	11.98	934	1.06

933	1.65	933	12.58	933	5.97	933	12.04	933	1.07

932	1.66	932	12.64	932	6.08	932	12.1	932	1.09

931	1.68	931	12.71	931	6.19	931	12.17	931	1.1

930	1.69	930	12.77	930	6.29	930	12.24	930	1.12

929	1.7	929	12.83	929	6.38	929	12.3	929	1.13

928	1.71	928	12.89	928	6.47	928	12.36	928	1.15

927	1.72	927	12.95	927	6.56	927	12.42	927	1.16

926	1.72	926	13	926	6.65	926	12.47	926	1.18

925	1.72	925	13.06	925	6.73	925	12.53	925	1.19

924	1.72	924	13.11	924	6.81	924	12.59	924	1.21

923	1.72	923	13.16	923	6.88	923	12.64	923	1.23

922	1.71	922	13.21	922	6.95	922	12.69	922	1.25

921	1.69	921	13.25	921	7.01	921	12.73	921	1.26

920	1.68	920	13.29	920	7.07	920	12.76	920	1.28

919	1.66	919	13.32	919	7.12	919	12.79	919	1.29

918	1.63	918	13.34	918	7.15	918	12.8	918	1.3

917	1.61	917	13.35	917	7.17	917	12.82	917	1.31

916	1.58	916	13.38	916	7.17	916	12.83	916	1.31

915	1.56	915	13.4	915	7.15	915	12.85	915	1.32

914	1.54	914	13.42	914	7.1	914	12.87	914	1.32

913	1.53	913	13.44	913	7.02	913	12.88	913	1.31

912	1.53	912	13.45	912	6.92	912	12.89	912	1.3

911	1.53	911	13.45	911	6.79	911	12.89	911	1.29

910	1.53	910	13.44	910	6.67	910	12.89	910	1.28

909	1.54	909	13.43	909	6.55	909	12.87	909	1.26

908	1.56	908	13.41	908	6.47	908	12.86	908	1.25

907	1.57	907	13.4	907	6.42	907	12.84	907	1.24

906	1.59	906	13.37	906	6.4	906	12.81	906	1.22

905	1.61	905	13.34	905	6.41	905	12.76	905	1.2

904	1.62	904	13.29	904	6.44	904	12.71	904	1.18

903	1.63	903	13.24	903	6.47	903	12.65	903	1.16

902	1.64	902	13.18	902	6.52	902	12.58	902	1.15

901	1.64	901	13.13	901	6.56	901	12.52	901	1.13

900	1.64	900	13.09	900	6.61	900	12.47	900	1.13

899	1.65	899	13.07	899	6.66	899	12.44	899	1.12

898	1.65	898	13.07	898	6.7	898	12.43	898	1.11

897	1.66	897	13.08	897	6.75	897	12.42	897	1.11

896	1.67	896	13.1	896	6.8	896	12.43	896	1.11

895	1.69	895	13.12	895	6.85	895	12.45	895	1.1

894	1.71	894	13.14	894	6.9	894	12.47	894	1.1

893	1.74	893	13.16	893	6.94	893	12.49	893	1.1

892	1.77	892	13.17	892	6.97	892	12.52	892	1.11

891	1.8	891	13.18	891	7	891	12.55	891	1.11

890	1.84	890	13.2	890	7.01	890	12.58	890	1.11

889	1.87	889	13.21	889	7.02	889	12.62	889	1.12

888	1.91	888	13.24	888	7.02	888	12.66	888	1.12

887	1.94	887	13.27	887	7.04	887	12.71	887	1.13

886	1.97	886	13.31	886	7.08	886	12.77	886	1.14

885	1.99	885	13.36	885	7.15	885	12.82	885	1.15

884	2.01	884	13.41	884	7.24	884	12.89	884	1.16

883	2.02	883	13.48	883	7.34	883	12.96	883	1.17

882	2.02	882	13.53	882	7.46	882	13.03	882	1.19

881	2.03	881	13.59	881	7.57	881	13.1	881	1.21

880	2.03	880	13.65	880	7.68	880	13.17	880	1.22

879	2.02	879	13.71	879	7.79	879	13.24	879	1.24

878	2.02	878	13.77	878	7.9	878	13.31	878	1.26

877	2.01	877	13.83	877	7.99	877	13.37	877	1.28

876	2	876	13.89	876	8.09	876	13.44	876	1.3

875	1.99	875	13.96	875	8.18	875	13.51	875	1.32

874	1.98	874	14.03	874	8.27	874	13.58	874	1.35

873	1.98	873	14.11	873	8.35	873	13.65	873	1.37

872	1.99	872	14.19	872	8.44	872	13.71	872	1.4

871	2	871	14.29	871	8.52	871	13.78	871	1.42

870	2.01	870	14.38	870	8.6	870	13.84	870	1.45

869	2.03	869	14.47	869	8.66	869	13.89	869	1.47

868	2.03	868	14.54	868	8.72	868	13.93	868	1.49

867	2.04	867	14.61	867	8.77	867	13.98	867	1.52

866	2.03	866	14.67	866	8.82	866	14.01	866	1.53

865	2.02	865	14.72	865	8.86	865	14.04	865	1.55

864	2.01	864	14.77	864	8.9	864	14.07	864	1.56

863	2	863	14.81	863	8.93	863	14.09	863	1.57

862	1.99	862	14.84	862	8.95	862	14.11	862	1.58

861	1.97	861	14.87	861	8.97	861	14.11	861	1.59

860	1.95	860	14.89	860	8.97	860	14.11	860	1.6

859	1.92	859	14.9	859	8.97	859	14.12	859	1.61

858	1.9	858	14.91	858	8.95	858	14.11	858	1.61

857	1.87	857	14.92	857	8.91	857	14.1	857	1.61

856	1.83	856	14.92	856	8.85	856	14.09	856	1.62

855	1.8	855	14.91	855	8.76	855	14.07	855	1.62

854	1.76	854	14.89	854	8.63	854	14.05	854	1.62

853	1.73	853	14.86	853	8.47	853	14.01	853	1.62

852	1.7	852	14.83	852	8.29	852	13.96	852	1.61

851	1.67	851	14.79	851	8.14	851	13.91	851	1.6

850	1.63	850	14.76	850	8.03	850	13.85	850	1.59

849	1.6	849	14.74	849	8	849	13.79	849	1.57

848	1.57	848	14.73	848	8.03	848	13.74	848	1.55

847	1.54	847	14.73	847	8.08	847	13.69	847	1.52

846	1.51	846	14.73	846	8.12	846	13.63	846	1.49

845	1.47	845	14.71	845	8.13	845	13.55	845	1.45

844	1.44	844	14.68	844	8.11	844	13.48	844	1.42

843	1.41	843	14.64	843	8.06	843	13.4	843	1.39

842	1.39	842	14.58	842	8	842	13.32	842	1.36

841	1.38	841	14.52	841	7.94	841	13.23	841	1.33

840	1.37	840	14.46	840	7.88	840	13.15	840	1.31

839	1.36	839	14.38	839	7.82	839	13.07	839	1.29

838	1.36	838	14.29	838	7.76	838	12.98	838	1.27

837	1.37	837	14.18	837	7.7	837	12.88	837	1.24

836	1.38	836	14.06	836	7.64	836	12.78	836	1.23

835	1.39	835	13.93	835	7.57	835	12.68	835	1.21

834	1.4	834	13.8	834	7.49	834	12.58	834	1.2

833	1.41	833	13.66	833	7.39	833	12.48	833	1.18

832	1.42	832	13.52	832	7.28	832	12.37	832	1.17

831	1.43	831	13.37	831	7.15	831	12.27	831	1.16

830	1.43	830	13.22	830	6.99	830	12.16	830	1.15

829	1.43	829	13.1	829	6.81	829	12.08	829	1.14

828	1.42	828	13.02	828	6.66	828	12.04	828	1.14

827	1.42	827	13	827	6.57	827	12.04	827	1.13

826	1.41	826	13.04	826	6.56	826	12.08	826	1.13

825	1.4	825	13.11	825	6.64	825	12.13	825	1.14

824	1.4	824	13.21	824	6.76	824	12.19	824	1.14

823	1.4	823	13.31	823	6.89	823	12.24	823	1.14

822	1.39	822	13.38	822	6.98	822	12.27	822	1.14

821	1.38	821	13.43	821	7.04	821	12.28	821	1.14

820	1.37	820	13.46	820	7.07	820	12.28	820	1.14

819	1.36	819	13.47	819	7.08	819	12.27	819	1.14

818	1.35	818	13.47	818	7.08	818	12.25	818	1.13

817	1.34	817	13.46	817	7.06	817	12.23	817	1.13

816	1.32	816	13.45	816	7.05	816	12.21	816	1.13

815	1.31	815	13.45	815	7.04	815	12.19	815	1.12

814	1.29	814	13.44	814	7.02	814	12.17	814	1.12

813	1.28	813	13.43	813	7	813	12.15	813	1.11

812	1.27	812	13.41	812	6.98	812	12.13	812	1.11

811	1.26	811	13.4	811	6.96	811	12.1	811	1.11

810	1.25	810	13.39	810	6.94	810	12.08	810	1.1

809	1.25	809	13.38	809	6.92	809	12.06	809	1.1

808	1.24	808	13.37	808	6.91	808	12.04	808	1.09

807	1.23	807	13.37	807	6.89	807	12.03	807	1.08

806	1.22	806	13.36	806	6.88	806	12.01	806	1.08

805	1.21	805	13.35	805	6.87	805	12	805	1.07

804	1.2	804	13.35	804	6.87	804	11.99	804	1.07

803	1.19	803	13.35	803	6.88	803	11.99	803	1.06

802	1.19	802	13.36	802	6.88	802	11.99	802	1.06

801	1.18	801	13.36	801	6.89	801	11.99	801	1.05

800	1.18	800	13.36	800	6.9	800	11.99	800	1.05

799	1.17	799	13.38	799	6.91	799	11.99	799	1.05

798	1.17	798	13.39	798	6.93	798	12	798	1.05

797	1.16	797	13.39	797	6.95	797	12	797	1.05

796	1.16	796	13.38	796	6.98	796	12	796	1.06

795	1.16	795	13.37	795	7.01	795	11.99	795	1.06

794	1.16	794	13.34	794	7.03	794	11.98	794	1.07

793	1.15	793	13.31	793	7.07	793	11.98	793	1.08

792	1.15	792	13.29	792	7.1	792	11.97	792	1.09

791	1.15	791	13.28	791	7.14	791	11.98	791	1.1

790	1.16	790	13.29	790	7.19	790	12	790	1.11

789	1.16	789	13.29	789	7.24	789	12.02	789	1.12

788	1.16	788	13.31	788	7.3	788	12.04	788	1.13

787	1.15	787	13.33	787	7.36	787	12.08	787	1.14

786	1.15	786	13.38	786	7.43	786	12.13	786	1.15

785	1.15	785	13.45	785	7.5	785	12.19	785	1.16

784	1.15	784	13.53	784	7.57	784	12.27	784	1.17

783	1.15	783	13.63	783	7.65	783	12.36	783	1.19

782	1.15	782	13.72	782	7.73	782	12.43	782	1.2

781	1.16	781	13.81	781	7.81	781	12.51	781	1.22

780	1.16	780	13.89	780	7.9	780	12.58	780	1.23

779	1.16	779	13.97	779	7.98	779	12.66	779	1.25

778	1.17	778	14.06	778	8.07	778	12.74	778	1.26

777	1.17	777	14.14	777	8.16	777	12.81	777	1.28

776	1.18	776	14.22	776	8.24	776	12.89	776	1.29

775	1.18	775	14.3	775	8.33	775	12.96	775	1.3

774	1.18	774	14.38	774	8.41	774	13.02	774	1.32

773	1.19	773	14.45	773	8.49	773	13.09	773	1.33

772	1.19	772	14.51	772	8.56	772	13.15	772	1.34

771	1.19	771	14.57	771	8.63	771	13.2	771	1.35

770	1.2	770	14.63	770	8.69	770	13.25	770	1.36

769	1.2	769	14.68	769	8.75	769	13.29	769	1.37

768	1.2	768	14.72	768	8.8	768	13.32	768	1.37

767	1.2	767	14.76	767	8.84	767	13.35	767	1.38

766	1.2	766	14.8	766	8.87	766	13.38	766	1.38

765	1.2	765	14.83	765	8.9	765	13.4	765	1.38

764	1.19	764	14.85	764	8.92	764	13.41	764	1.38

763	1.19	763	14.87	763	8.93	763	13.42	763	1.38

762	1.2	762	14.88	762	8.94	762	13.41	762	1.38

761	1.19	761	14.88	761	8.94	761	13.4	761	1.37

760	1.19	760	14.87	760	8.94	760	13.39	760	1.37

759	1.19	759	14.85	759	8.92	759	13.37	759	1.37

758	1.19	758	14.82	758	8.89	758	13.34	758	1.37

757	1.18	757	14.77	757	8.84	757	13.31	757	1.37

756	1.18	756	14.71	756	8.77	756	13.27	756	1.37

755	1.17	755	14.65	755	8.67	755	13.23	755	1.37

754	1.17	754	14.57	754	8.53	754	13.18	754	1.37

753	1.16	753	14.49	753	8.34	753	13.13	753	1.37

752	1.16	752	14.41	752	8.13	752	13.09	752	1.36

751	1.15	751	14.34	751	7.94	751	13.05	751	1.36

750	1.14	750	14.3	750	7.83	750	13.03	750	1.35

749	1.13	749	14.3	749	7.83	749	13.02	749	1.34

748	1.12	748	14.33	748	7.93	748	13.02	748	1.33

747	1.12	747	14.38	747	8.1	747	13.04	747	1.32

746	1.12	746	14.45	746	8.28	746	13.05	746	1.32

745	1.12	745	14.51	745	8.43	745	13.07	745	1.31

744	1.12	744	14.56	744	8.55	744	13.09	744	1.31

743	1.12	743	14.6	743	8.63	743	13.1	743	1.31

742	1.12	742	14.64	742	8.7	742	13.12	742	1.31

741	1.11	741	14.67	741	8.75	741	13.14	741	1.3

740	1.11	740	14.7	740	8.8	740	13.16	740	1.3

739	1.11	739	14.72	739	8.84	739	13.18	739	1.3

738	1.11	738	14.75	738	8.87	738	13.19	738	1.31

737	1.11	737	14.77	737	8.89	737	13.2	737	1.31

736	1.1	736	14.79	736	8.9	736	13.21	736	1.31

735	1.1	735	14.81	735	8.92	735	13.21	735	1.31

734	1.09	734	14.82	734	8.92	734	13.22	734	1.31

733	1.09	733	14.84	733	8.92	733	13.22	733	1.31

732	1.09	732	14.85	732	8.92	732	13.22	732	1.31

731	1.09	731	14.86	731	8.92	731	13.22	731	1.3

730	1.08	730	14.87	730	8.92	730	13.23	730	1.3

729	1.08	729	14.87	729	8.92	729	13.23	729	1.3

728	1.08	728	14.88	728	8.91	728	13.24	728	1.3

727	1.08	727	14.89	727	8.9	727	13.24	727	1.31

726	1.08	726	14.89	726	8.89	726	13.23	726	1.31

725	1.08	725	14.89	725	8.87	725	13.23	725	1.31

724	1.07	724	14.89	724	8.84	724	13.22	724	1.3

723	1.07	723	14.88	723	8.8	723	13.21	723	1.3

722	1.07	722	14.86	722	8.76	722	13.2	722	1.3

721	1.07	721	14.86	721	8.71	721	13.2	721	1.3

720	1.07	720	14.87	720	8.68	720	13.21	720	1.3

719	1.07	719	14.88	719	8.64	719	13.22	719	1.3

718	1.07	718	14.88	718	8.59	718	13.23	718	1.3

717	1.07	717	14.88	717	8.52	717	13.22	717	1.3

716	1.07	716	14.86	716	8.43	716	13.21	716	1.3

715	1.07	715	14.84	715	8.33	715	13.2	715	1.3

714	1.07	714	14.82	714	8.22	714	13.2	714	1.3

713	1.07	713	14.8	713	8.1	713	13.19	713	1.3

712	1.06	712	14.78	712	7.98	712	13.19	712	1.3

711	1.06	711	14.76	711	7.84	711	13.18	711	1.3

710	1.06	710	14.74	710	7.71	710	13.17	710	1.29

709	1.06	709	14.71	709	7.58	709	13.16	709	1.29

708	1.06	708	14.69	708	7.47	708	13.15	708	1.29

707	1.06	707	14.68	707	7.4	707	13.14	707	1.29

706	1.06	706	14.68	706	7.36	706	13.14	706	1.29

705	1.06	705	14.68	705	7.37	705	13.14	705	1.29

704	1.06	704	14.7	704	7.43	704	13.14	704	1.29

703	1.06	703	14.71	703	7.52	703	13.14	703	1.29

702	1.05	702	14.73	702	7.63	702	13.13	702	1.28

701	1.05	701	14.73	701	7.75	701	13.13	701	1.28

700	1.06	700	14.74	700	7.86	700	13.12	700	1.27

699	1.06	699	14.74	699	7.98	699	13.11	699	1.27

698	1.05	698	14.74	698	8.09	698	13.1	698	1.27

697	1.05	697	14.74	697	8.19	697	13.09	697	1.27

696	1.04	696	14.74	696	8.28	696	13.08	696	1.27

695	1.04	695	14.74	695	8.36	695	13.07	695	1.26

694	1.04	694	14.73	694	8.42	694	13.06	694	1.26

693	1.03	693	14.72	693	8.47	693	13.04	693	1.25

692	1.03	692	14.7	692	8.49	692	13.02	692	1.25

691	1.02	691	14.67	691	8.5	691	13	691	1.24

690	1.02	690	14.65	690	8.49	690	12.98	690	1.23

689	1.02	689	14.63	689	8.49	689	12.96	689	1.23

688	1.02	688	14.62	688	8.48	688	12.94	688	1.23

687	1.01	687	14.6	687	8.47	687	12.92	687	1.22

686	1.01	686	14.58	686	8.44	686	12.91	686	1.22

685	1	685	14.55	685	8.39	685	12.88	685	1.21

684	0.99	684	14.52	684	8.31	684	12.86	684	1.21

683	0.98	683	14.49	683	8.21	683	12.84	683	1.2

682	0.98	682	14.46	682	8.1	682	12.81	682	1.19

681	0.97	681	14.43	681	7.97	681	12.79	681	1.19

680	0.96	680	14.4	680	7.84	680	12.77	680	1.18

679	0.95	679	14.38	679	7.69	679	12.75	679	1.17

678	0.95	678	14.35	678	7.53	678	12.73	678	1.16

677	0.94	677	14.32	677	7.35	677	12.71	677	1.16

676	0.93	676	14.29	676	7.16	676	12.68	676	1.15

675	0.93	675	14.26	675	6.97	675	12.66	675	1.14

674	0.92	674	14.23	674	6.77	674	12.64	674	1.13

673	0.92	673	14.19	673	6.58	673	12.61	673	1.12

672	0.91	672	14.14	672	6.4	672	12.59	672	1.12

671	0.9	671	14.08	671	6.23	671	12.55	671	1.1

670	0.89	670	14.02	670	6.1	670	12.52	670	1.09

669	0.88	669	14.01	669	6.1	669	12.51	669	1.09

668	0.89	668	14.07	668	6.3	668	12.52	668	1.09

667	0.9	667	14.13	667	6.54	667	12.53	667	1.09

666	0.91	666	14.13	666	6.65	666	12.51	666	1.09

665	0.9	665	14.1	665	6.68	665	12.49	665	1.08

664	0.9	664	14.07	664	6.72	664	12.47	664	1.07

663	0.9	663	14.06	663	6.79	663	12.45	663	1.07

662	0.9	662	14.05	662	6.87	662	12.43	662	1.06

661	0.9	661	14.04	661	6.95	661	12.42	661	1.06

660	0.9	660	14.03	660	7.02	660	12.4	660	1.05

659	0.9	659	14.03	659	7.1	659	12.39	659	1.04

658	0.89	658	14.03	658	7.18	658	12.38	658	1.04

657	0.89	657	14.02	657	7.25	657	12.37	657	1.04

656	0.89	656	14.02	656	7.32	656	12.36	656	1.03

655	0.88	655	14.02	655	7.39	655	12.35	655	1.02

654	0.88	654	14.02	654	7.45	654	12.34	654	1.02

653	0.89	653	14.01	653	7.5	653	12.33	653	1.01

652	0.89	652	14.01	652	7.56	652	12.32	652	1.01

651	0.89	651	14.01	651	7.61	651	12.31	651	1

650	0.88	650	14.01	650	7.66	650	12.3	650	1

649	0.87	649	14.02	649	7.7	649	12.29	649	0.99

648	0.87	648	14.02	648	7.73	648	12.29	648	0.98

647	0.86	647	14.02	647	7.77	647	12.28	647	0.98

646	0.86	646	14.02	646	7.79	646	12.27	646	0.97

645	0.85	645	14.01	645	7.82	645	12.26	645	0.97

644	0.84	644	14.01	644	7.84	644	12.26	644	0.96

643	0.83	643	14.01	643	7.87	643	12.25	643	0.96

642	0.83	642	14.01	642	7.88	642	12.24	642	0.96

641	0.82	641	14.01	641	7.89	641	12.23	641	0.95

640	0.81	640	14.01	640	7.9	640	12.23	640	0.96

639	0.8	639	14.01	639	7.9	639	12.22	639	0.96

638	0.79	638	14.01	638	7.9	638	12.21	638	0.96

637	0.78	637	14	637	7.89	637	12.2	637	0.95

636	0.77	636	14	636	7.88	636	12.19	636	0.95

635	0.77	635	14.01	635	7.88	635	12.19	635	0.95

634	0.76	634	14.02	634	7.87	634	12.19	634	0.95

633	0.75	633	14.03	633	7.86	633	12.19	633	0.96

632	0.74	632	14.03	632	7.85	632	12.18	632	0.96

631	0.73	631	14.04	631	7.83	631	12.18	631	0.95

630	0.72	630	14.04	630	7.8	630	12.17	630	0.95

629	0.71	629	14.03	629	7.76	629	12.14	629	0.94

628	0.7	628	14.01	628	7.7	628	12.11	628	0.94

627	0.7	627	13.98	627	7.64	627	12.07	627	0.93

626	0.7	626	13.97	626	7.57	626	12.04	626	0.93

625	0.71	625	13.96	625	7.52	625	12.03	625	0.93

624	0.72	624	13.95	624	7.47	624	12.01	624	0.92

623	0.72	623	13.93	623	7.42	623	12	623	0.92

622	0.72	622	13.89	622	7.37	622	11.97	622	0.91

621	0.73	621	13.85	621	7.33	621	11.93	621	0.9

620	0.73	620	13.82	620	7.31	620	11.89	620	0.89

619	0.75	619	13.8	619	7.31	619	11.87	619	0.88

618	0.76	618	13.79	618	7.35	618	11.86	618	0.88

617	0.77	617	13.8	617	7.41	617	11.87	617	0.88

616	0.79	616	13.83	616	7.51	616	11.9	616	0.88

615	0.8	615	13.87	615	7.61	615	11.94	615	0.89

614	0.81	614	13.9	614	7.69	614	11.96	614	0.89

613	0.81	613	13.9	613	7.75	613	11.98	613	0.9

612	0.82	612	13.91	612	7.8	612	11.99	612	0.9

611	0.82	611	13.91	611	7.84	611	11.99	611	0.9

610	0.82	610	13.92	610	7.87	610	12	610	0.89

609	0.83	609	13.92	609	7.91	609	12	609	0.89

608	0.83	608	13.92	608	7.94	608	12.01	608	0.89

607	0.84	607	13.92	607	7.98	607	12.02	607	0.9

606	0.85	606	13.92	606	8	606	12.03	606	0.91

605	0.85	605	13.92	605	8.02	605	12.05	605	0.93

604	0.85	604	13.94	604	8.03	604	12.08	604	0.94

603	0.84	603	13.96	603	8.05	603	12.11	603	0.95

602	0.84	602	13.99	602	8.05	602	12.14	602	0.95

601	0.85	601	14.04	601	8.07	601	12.19	601	0.95

600	0.86	600	14.13	600	8.11	600	12.26	600	0.96

599	0.87	599	14.23	599	8.16	599	12.33	599	0.97

598	0.87	598	14.31	598	8.22	598	12.38	598	0.97

597	0.88	597	14.37	597	8.25	597	12.41	597	0.98

596	0.89	596	14.41	596	8.28	596	12.43	596	0.98

595	0.9	595	14.43	595	8.28	595	12.44	595	0.98

594	0.9	594	14.45	594	8.26	594	12.44	594	0.99

593	0.91	593	14.46	593	8.25	593	12.45	593	1

592	0.92	592	14.5	592	8.25	592	12.48	592	1.02

591	0.92	591	14.56	591	8.28	591	12.53	591	1.03

590	0.92	590	14.6	590	8.29	590	12.57	590	1.03

589	0.92	589	14.6	589	8.26	589	12.57	589	1.03

588	0.92	588	14.57	588	8.22	588	12.55	588	1.02

587	0.93	587	14.53	587	8.16	587	12.53	587	1.02

586	0.93	586	14.49	586	8.1	586	12.51	586	1.01

585	0.93	585	14.46	585	8.04	585	12.49	585	1.01

584	0.94	584	14.42	584	7.98	584	12.47	584	1.01

583	0.94	583	14.36	583	7.89	583	12.44	583	1.02

582	0.94	582	14.3	582	7.78	582	12.41	582	1.02

581	0.94	581	14.26	581	7.67	581	12.4	581	1.02

580	0.94	580	14.23	580	7.57	580	12.4	580	1.03

579	0.95	579	14.19	579	7.46	579	12.39	579	1.03

578	0.95	578	14.13	578	7.35	578	12.36	578	1.03

577	0.96	577	14.07	577	7.23	577	12.33	577	1.02

576	0.96	576	14.04	576	7.13	576	12.33	576	1.02

575	0.96	575	14.06	575	7.08	575	12.34	575	1.02

574	0.96	574	14.08	574	7.05	574	12.35	574	1.02

573	0.97	573	14.06	573	7.04	573	12.34	573	1.03

572	0.97	572	14.02	572	7.05	572	12.32	572	1.04

571	0.98	571	14.01	571	7.11	571	12.32	571	1.04

570	0.98	570	14.02	570	7.2	570	12.33	570	1.05

569	0.98	569	14.04	569	7.3	569	12.34	569	1.05

568	0.99	568	14.08	568	7.42	568	12.36	568	1.06

567	1	567	14.14	567	7.55	567	12.39	567	1.06

566	1	566	14.18	566	7.67	566	12.41	566	1.07

565	1.01	565	14.2	565	7.76	565	12.42	565	1.07

564	1.01	564	14.2	564	7.82	564	12.42	564	1.07

563	1.01	563	14.22	563	7.87	563	12.43	563	1.07

562	1	562	14.24	562	7.89	562	12.44	562	1.08

561	1	561	14.25	561	7.85	561	12.43	561	1.07

560	1.01	560	14.24	560	7.77	560	12.42	560	1.07

559	1.01	559	14.23	559	7.65	559	12.41	559	1.07

558	1.02	558	14.21	558	7.49	558	12.41	558	1.08

557	1.02	557	14.18	557	7.34	557	12.41	557	1.08

556	1.02	556	14.16	556	7.22	556	12.41	556	1.08

555	1.03	555	14.18	555	7.18	555	12.44	555	1.08

554	1.03	554	14.23	554	7.23	554	12.47	554	1.08

553	1.04	553	14.27	553	7.35	553	12.48	553	1.09

552	1.04	552	14.31	552	7.49	552	12.49	552	1.09

551	1.04	551	14.35	551	7.64	551	12.51	551	1.09

550	1.04	550	14.39	550	7.78	550	12.53	550	1.09

549	1.04	549	14.42	549	7.89	549	12.54	549	1.09

548	1.05	548	14.44	548	7.98	548	12.55	548	1.09

547	1.06	547	14.5	547	8.07	547	12.57	547	1.09

546	1.07	546	14.57	546	8.16	546	12.61	546	1.1

545	1.08	545	14.63	545	8.25	545	12.65	545	1.1

544	1.09	544	14.68	544	8.31	544	12.68	544	1.11

543	1.09	543	14.7	543	8.36	543	12.7	543	1.11

542	1.1	542	14.73	542	8.39	542	12.72	542	1.12

541	1.1	541	14.74	541	8.42	541	12.73	541	1.12

540	1.11	540	14.76	540	8.46	540	12.74	540	1.13

539	1.11	539	14.77	539	8.49	539	12.75	539	1.13

538	1.12	538	14.78	538	8.52	538	12.76	538	1.13

537	1.13	537	14.8	537	8.54	537	12.78	537	1.14

536	1.14	536	14.83	536	8.56	536	12.8	536	1.15

535	1.14	535	14.87	535	8.6	535	12.83	535	1.16

534	1.14	534	14.89	534	8.64	534	12.85	534	1.17

533	1.15	533	14.9	533	8.68	533	12.87	533	1.17

532	1.16	532	14.91	532	8.72	532	12.88	532	1.17

531	1.17	531	14.92	531	8.76	531	12.89	531	1.17

530	1.18	530	14.92	530	8.78	530	12.89	530	1.17

529	1.17	529	14.88	529	8.78	529	12.86	529	1.17

528	1.15	528	14.82	528	8.77	528	12.81	528	1.17

527	1.15	527	14.78	527	8.78	527	12.78	527	1.17

526	1.15	526	14.81	526	8.84	526	12.81	526	1.17

525	1.15	525	14.86	525	8.91	525	12.85	525	1.17

524	1.16	524	14.88	524	8.96	524	12.86	524	1.17

523	1.16	523	14.84	523	8.96	523	12.83	523	1.17

522	1.15	522	14.76	522	8.91	522	12.76	522	1.16

521	1.15	521	14.65	521	8.83	521	12.68	521	1.16

520	1.16	520	14.55	520	8.76	520	12.6	520	1.15

519	1.16	519	14.5	519	8.71	519	12.55	519	1.15

518	1.16	518	14.5	518	8.71	518	12.54	518	1.16

517	1.16	517	14.53	517	8.74	517	12.57	517	1.17

516	1.15	516	14.57	516	8.78	516	12.6	516	1.17

515	1.13	515	14.57	515	8.79	515	12.61	515	1.18

514	1.12	514	14.56	514	8.76	514	12.6	514	1.18

513	1.11	513	14.52	513	8.7	513	12.56	513	1.18

512	1.12	512	14.49	512	8.63	512	12.52	512	1.17

511	1.12	511	14.47	511	8.57	511	12.49	511	1.15

510	1.12	510	14.45	510	8.5	510	12.47	510	1.14

509	1.12	509	14.42	509	8.42	509	12.45	509	1.13

508	1.1	508	14.4	508	8.32	508	12.43	508	1.14

507	1.09	507	14.42	507	8.21	507	12.44	507	1.14

506	1.07	506	14.44	506	8.1	506	12.43	506	1.13

505	1.06	505	14.43	505	7.97	505	12.39	505	1.12

504	1.05	504	14.37	504	7.82	504	12.31	504	1.11

503	1.04	503	14.35	503	7.67	503	12.25	503	1.1

502	1.03	502	14.38	502	7.54	502	12.23	502	1.08

501	1.03	501	14.44	501	7.44	501	12.23	501	1.07

500	1.02	500	14.45	500	7.32	500	12.2	500	1.06

499	1.02	499	14.41	499	7.18	499	12.14	499	1.05

498	1.01	498	14.34	498	7.03	498	12.07	498	1.04

497	1	497	14.25	497	6.87	497	11.99	497	1.04

496	0.99	496	14.15	496	6.69	496	11.88	496	1.04

495	0.97	495	14.02	495	6.48	495	11.75	495	1.02

494	0.95	494	13.88	494	6.25	494	11.6	494	0.99

493	0.93	493	13.74	493	6	493	11.44	493	0.96

492	0.92	492	13.62	492	5.75	492	11.29	492	0.94

491	0.92	491	13.52	491	5.52	491	11.18	491	0.92

490	0.91	490	13.42	490	5.31	490	11.06	490	0.9

489	0.89	489	13.29	489	5.09	489	10.92	489	0.88

488	0.88	488	13.12	488	4.84	488	10.73	488	0.88

487	0.87	487	12.94	487	4.57	487	10.53	487	0.87

486	0.86	486	12.77	486	4.31	486	10.37	486	0.86

485	0.86	485	12.63	485	4.08	485	10.23	485	0.84

484	0.85	484	12.51	484	3.9	484	10.11	484	0.83

483	0.84	483	12.44	483	3.81	483	10.01	483	0.81

482	0.83	482	12.38	482	3.78	482	9.92	482	0.8

481	0.82	481	12.31	481	3.78	481	9.84	481	0.79

480	0.82	480	12.23	480	3.76	480	9.74	480	0.79

479	0.82	479	12.15	479	3.72	479	9.64	479	0.78

478	0.82	478	12.09	478	3.68	478	9.57	478	0.77

477	0.82	477	12.03	477	3.64	477	9.49	477	0.75

476	0.81	476	11.95	476	3.58	476	9.4	476	0.73

475	0.81	475	11.87	475	3.53	475	9.3	475	0.71

474	0.82	474	11.82	474	3.5	474	9.22	474	0.71

473	0.84	473	11.81	473	3.5	473	9.2	473	0.72

472	0.87	472	11.84	472	3.5	472	9.23	472	0.74

471	0.87	471	11.85	471	3.51	471	9.25	471	0.76

470	0.87	470	11.82	470	3.54	470	9.25	470	0.76

469	0.85	469	11.77	469	3.55	469	9.22	469	0.76

468	0.83	468	11.75	468	3.56	468	9.19	468	0.75

467	0.82	467	11.79	467	3.57	467	9.21	467	0.73

466	0.83	466	11.83	466	3.58	466	9.23	466	0.71

465	0.84	465	11.82	465	3.57	465	9.23	465	0.71

464	0.86	464	11.76	464	3.52	464	9.19	464	0.71

463	0.88	463	11.73	463	3.49	463	9.18	463	0.73

462	0.89	462	11.73	462	3.51	462	9.2	462	0.75

461	0.9	461	11.71	461	3.54	461	9.21	461	0.75

460	0.92	460	11.66	460	3.56	460	9.18	460	0.75

459	0.93	459	11.63	459	3.61	459	9.19	459	0.75

458	0.95	458	11.73	458	3.73	458	9.31	458	0.76

457	0.95	457	11.89	457	3.86	457	9.49	457	0.77

456	0.95	456	12.01	456	3.92	456	9.61	456	0.79

455	0.95	455	12.05	455	3.93	455	9.67	455	0.8

454	0.97	454	12.06	454	3.95	454	9.72	454	0.82

453	1	453	12.1	453	3.98	453	9.78	453	0.83

452	1.03	452	12.18	452	4.01	452	9.87	452	0.84

451	1.05	451	12.25	451	4.04	451	9.96	451	0.85

450	1.06	450	12.29	450	4.07	450	10.03	450	0.85

449	1.06	449	12.29	449	4.07	449	10.08	449	0.86

448	1.07	448	12.28	448	4.08	448	10.11	448	0.87

447	1.08	447	12.32	447	4.14	447	10.18	447	0.88

446	1.11	446	12.39	446	4.26	446	10.26	446	0.89

445	1.13	445	12.45	445	4.38	445	10.33	445	0.89

444	1.16	444	12.49	444	4.47	444	10.39	444	0.9

443	1.18	443	12.57	443	4.58	443	10.49	443	0.93

442	1.2	442	12.68	442	4.74	442	10.63	442	0.96

441	1.22	441	12.81	441	4.93	441	10.78	441	0.99

440	1.24	440	12.89	440	5.09	440	10.88	440	1.01

439	1.25	439	12.95	439	5.22	439	10.94	439	1.02

438	1.25	438	12.99	438	5.34	438	11	438	1.02

437	1.26	437	13.04	437	5.46	437	11.08	437	1.02

436	1.29	436	13.11	436	5.57	436	11.19	436	1.03

435	1.32	435	13.19	435	5.67	435	11.3	435	1.04

434	1.35	434	13.27	434	5.78	434	11.41	434	1.06

433	1.38	433	13.33	433	5.9	433	11.5	433	1.09

432	1.4	432	13.38	432	6	432	11.58	432	1.12

431	1.42	431	13.43	431	6.11	431	11.67	431	1.15

430	1.44	430	13.48	430	6.21	430	11.76	430	1.16

429	1.46	429	13.53	429	6.3	429	11.84	429	1.17

428	1.48	428	13.56	428	6.37	428	11.91	428	1.19

427	1.5	427	13.6	427	6.43	427	11.98	427	1.2

426	1.53	426	13.65	426	6.5	426	12.06	426	1.21

425	1.56	425	13.7	425	6.58	425	12.14	425	1.23

424	1.59	424	13.76	424	6.69	424	12.22	424	1.24

423	1.61	423	13.81	423	6.8	423	12.29	423	1.26

422	1.62	422	13.85	422	6.88	422	12.36	422	1.28

421	1.64	421	13.89	421	6.93	421	12.44	421	1.29

420	1.67	420	13.93	420	7.02	420	12.52	420	1.29

419	1.72	419	14.01	419	7.23	419	12.62	419	1.28

418	1.76	418	14.11	418	7.51	418	12.74	418	1.29

417	1.76	417	14.18	417	7.68	417	12.84	417	1.32

416	1.76	416	14.23	416	7.76	416	12.91	416	1.35

415	1.76	415	14.27	415	7.83	415	12.99	415	1.38

414	1.79	414	14.32	414	7.92	414	13.07	414	1.41

413	1.83	413	14.37	413	8.03	413	13.15	413	1.43

412	1.88	412	14.43	412	8.15	412	13.23	412	1.46

411	1.91	411	14.49	411	8.25	411	13.31	411	1.48

410	1.92	410	14.55	410	8.33	410	13.4	410	1.51

409	1.93	409	14.62	409	8.4	409	13.48	409	1.53

408	1.96	408	14.67	408	8.46	408	13.57	408	1.56

407	2	407	14.71	407	8.55	407	13.65	407	1.59

406	2.03	406	14.75	406	8.65	406	13.74	406	1.61

405	2.06	405	14.8	405	8.75	405	13.82	405	1.64

404	2.08	404	14.84	404	8.82	404	13.9	404	1.66

403	2.07	403	14.87	403	8.86	403	13.96	403	1.66

402	2.03	402	14.89	402	8.89	402	14.02	402	1.63

401	2	401	14.88	401	8.91	401	14.07	401	1.6

400	1.98	400	14.85	400	8.93	400	14.13	400	1.59

Data FTIR Si-K-HAs (pH 3-7)

4000	14.07	4000	3.63	4000	1.26	4000	0.43	4000	7.4	4000	14.07

3999	14.06	3999	3.62	3999	1.26	3999	0.43	3999	7.39	3999	14.06

3998	14.06	3998	3.62	3998	1.25	3998	0.43	3998	7.38	3998	14.06

3997	14.05	3997	3.62	3997	1.25	3997	0.43	3997	7.37	3997	14.05

3996	14.04	3996	3.62	3996	1.25	3996	0.43	3996	7.35	3996	14.04

3995	14.04	3995	3.61	3995	1.25	3995	0.43	3995	7.34	3995	14.04

3994	14.03	3994	3.61	3994	1.25	3994	0.42	3994	7.33	3994	14.03

3993	14.03	3993	3.61	3993	1.25	3993	0.42	3993	7.32	3993	14.03

3992	14.02	3992	3.6	3992	1.24	3992	0.42	3992	7.3	3992	14.02

3991	14.02	3991	3.6	3991	1.24	3991	0.42	3991	7.29	3991	14.02

3990	14.01	3990	3.6	3990	1.24	3990	0.42	3990	7.28	3990	14.01

3989	14.01	3989	3.6	3989	1.24	3989	0.42	3989	7.27	3989	14.01

3988	14	3988	3.59	3988	1.24	3988	0.42	3988	7.26	3988	14

3987	13.99	3987	3.59	3987	1.24	3987	0.42	3987	7.24	3987	13.99

3986	13.99	3986	3.59	3986	1.24	3986	0.42	3986	7.23	3986	13.99

3985	13.98	3985	3.58	3985	1.24	3985	0.42	3985	7.22	3985	13.98

3984	13.98	3984	3.58	3984	1.23	3984	0.42	3984	7.2	3984	13.98

3983	13.97	3983	3.58	3983	1.23	3983	0.42	3983	7.19	3983	13.97

3982	13.96	3982	3.57	3982	1.23	3982	0.42	3982	7.18	3982	13.96

3981	13.96	3981	3.57	3981	1.23	3981	0.42	3981	7.17	3981	13.96

3980	13.95	3980	3.57	3980	1.23	3980	0.42	3980	7.16	3980	13.95

3979	13.95	3979	3.57	3979	1.23	3979	0.42	3979	7.14	3979	13.95

3978	13.94	3978	3.56	3978	1.23	3978	0.42	3978	7.13	3978	13.94

3977	13.94	3977	3.56	3977	1.23	3977	0.42	3977	7.12	3977	13.94

3976	13.93	3976	3.56	3976	1.22	3976	0.41	3976	7.11	3976	13.93

3975	13.93	3975	3.55	3975	1.22	3975	0.41	3975	7.1	3975	13.93

3974	13.92	3974	3.55	3974	1.22	3974	0.41	3974	7.09	3974	13.92

3973	13.92	3973	3.55	3973	1.22	3973	0.41	3973	7.08	3973	13.92

3972	13.91	3972	3.55	3972	1.22	3972	0.41	3972	7.07	3972	13.91

3971	13.91	3971	3.54	3971	1.22	3971	0.41	3971	7.05	3971	13.91

3970	13.9	3970	3.54	3970	1.22	3970	0.41	3970	7.04	3970	13.9

3969	13.9	3969	3.54	3969	1.22	3969	0.41	3969	7.03	3969	13.9

3968	13.89	3968	3.53	3968	1.22	3968	0.41	3968	7.02	3968	13.89

3967	13.89	3967	3.53	3967	1.21	3967	0.41	3967	7.01	3967	13.89

3966	13.88	3966	3.53	3966	1.21	3966	0.41	3966	7	3966	13.88

1100	3.65	1100	0.04	1100	0.1	1100	0.01	1100	7.36	1100	3.65

1099	3.65	1099	0.04	1099	0.1	1099	0.01	1099	7.36	1099	3.65

1098	3.65	1098	0.04	1098	0.1	1098	0.01	1098	7.36	1098	3.65

1097	3.65	1097	0.04	1097	0.09	1097	0.01	1097	7.36	1097	3.65

1096	3.65	1096	0.04	1096	0.09	1096	0.01	1096	7.36	1096	3.65

1095	3.65	1095	0.04	1095	0.09	1095	0.01	1095	7.36	1095	3.65

1094	3.66	1094	0.04	1094	0.09	1094	0.01	1094	7.37	1094	3.66

1093	3.66	1093	0.04	1093	0.09	1093	0.01	1093	7.37	1093	3.66

1092	3.66	1092	0.04	1092	0.09	1092	0.01	1092	7.37	1092	3.66

1091	3.67	1091	0.04	1091	0.09	1091	0.01	1091	7.37	1091	3.67

1090	3.68	1090	0.04	1090	0.1	1090	0.01	1090	7.37	1090	3.68

1089	3.69	1089	0.04	1089	0.1	1089	0.01	1089	7.37	1089	3.69

1088	3.7	1088	0.04	1088	0.1	1088	0.01	1088	7.37	1088	3.7

1087	3.71	1087	0.04	1087	0.1	1087	0.01	1087	7.37	1087	3.71

1086	3.73	1086	0.04	1086	0.1	1086	0.01	1086	7.37	1086	3.73

1085	3.74	1085	0.04	1085	0.1	1085	0.01	1085	7.37	1085	3.74

1084	3.76	1084	0.04	1084	0.1	1084	0.01	1084	7.37	1084	3.76

1083	3.78	1083	0.04	1083	0.1	1083	0.01	1083	7.37	1083	3.78

1082	3.8	1082	0.04	1082	0.1	1082	0.01	1082	7.37	1082	3.8

1081	3.82	1081	0.04	1081	0.1	1081	0.01	1081	7.37	1081	3.82

1080	3.85	1080	0.05	1080	0.1	1080	0.01	1080	7.37	1080	3.85

1079	3.88	1079	0.05	1079	0.1	1079	0.01	1079	7.38	1079	3.88

1078	3.91	1078	0.05	1078	0.1	1078	0.01	1078	7.37	1078	3.91

1077	3.95	1077	0.05	1077	0.1	1077	0.01	1077	7.37	1077	3.95

1076	3.99	1076	0.05	1076	0.1	1076	0.01	1076	7.37	1076	3.99

1075	4.03	1075	0.05	1075	0.11	1075	0.01	1075	7.38	1075	4.03

1074	4.08	1074	0.05	1074	0.11	1074	0.01	1074	7.38	1074	4.08

1073	4.12	1073	0.05	1073	0.11	1073	0.01	1073	7.38	1073	4.12

1072	4.17	1072	0.06	1072	0.11	1072	0.01	1072	7.38	1072	4.17

1071	4.22	1071	0.06	1071	0.11	1071	0.01	1071	7.38	1071	4.22

1070	4.27	1070	0.06	1070	0.12	1070	0.01	1070	7.38	1070	4.27

1069	4.32	1069	0.06	1069	0.12	1069	0.01	1069	7.38	1069	4.32

1068	4.37	1068	0.06	1068	0.12	1068	0.01	1068	7.38	1068	4.37

1067	4.42	1067	0.06	1067	0.12	1067	0.01	1067	7.38	1067	4.42

1066	4.48	1066	0.07	1066	0.13	1066	0.01	1066	7.38	1066	4.48

1065	4.53	1065	0.07	1065	0.13	1065	0.01	1065	7.38	1065	4.53

1064	4.59	1064	0.07	1064	0.13	1064	0.01	1064	7.38	1064	4.59

1063	4.64	1063	0.08	1063	0.13	1063	0.01	1063	7.38	1063	4.64

1062	4.7	1062	0.08	1062	0.13	1062	0.01	1062	7.38	1062	4.7

1061	4.75	1061	0.08	1061	0.14	1061	0.01	1061	7.38	1061	4.75

1060	4.81	1060	0.08	1060	0.14	1060	0.02	1060	7.38	1060	4.81

1059	4.87	1059	0.09	1059	0.14	1059	0.02	1059	7.38	1059	4.87

1058	4.93	1058	0.09	1058	0.14	1058	0.02	1058	7.37	1058	4.93

1057	4.98	1057	0.09	1057	0.14	1057	0.02	1057	7.37	1057	4.98

1056	5.03	1056	0.09	1056	0.14	1056	0.02	1056	7.36	1056	5.03

1055	5.09	1055	0.09	1055	0.15	1055	0.02	1055	7.36	1055	5.09

1054	5.16	1054	0.1	1054	0.15	1054	0.03	1054	7.36	1054	5.16

1053	5.24	1053	0.1	1053	0.15	1053	0.03	1053	7.36	1053	5.24

1052	5.32	1052	0.11	1052	0.15	1052	0.03	1052	7.37	1052	5.32

1051	5.42	1051	0.11	1051	0.16	1051	0.03	1051	7.38	1051	5.42

1050	5.52	1050	0.12	1050	0.16	1050	0.03	1050	7.39	1050	5.52

1049	5.62	1049	0.13	1049	0.17	1049	0.03	1049	7.4	1049	5.62

1048	5.72	1048	0.13	1048	0.17	1048	0.03	1048	7.4	1048	5.72

1047	5.82	1047	0.14	1047	0.18	1047	0.03	1047	7.41	1047	5.82

1046	5.92	1046	0.15	1046	0.18	1046	0.03	1046	7.41	1046	5.92

1045	6.01	1045	0.16	1045	0.18	1045	0.03	1045	7.41	1045	6.01

1044	6.1	1044	0.17	1044	0.18	1044	0.03	1044	7.4	1044	6.1

1043	6.2	1043	0.19	1043	0.19	1043	0.03	1043	7.4	1043	6.2

1042	6.3	1042	0.2	1042	0.19	1042	0.03	1042	7.4	1042	6.3

1041	6.4	1041	0.21	1041	0.2	1041	0.03	1041	7.39	1041	6.4

1040	6.5	1040	0.23	1040	0.21	1040	0.03	1040	7.39	1040	6.5

1039	6.61	1039	0.24	1039	0.21	1039	0.04	1039	7.39	1039	6.61

1038	6.73	1038	0.26	1038	0.22	1038	0.04	1038	7.39	1038	6.73

1037	6.84	1037	0.27	1037	0.22	1037	0.04	1037	7.38	1037	6.84

1036	6.96	1036	0.29	1036	0.23	1036	0.04	1036	7.38	1036	6.96

1035	7.08	1035	0.3	1035	0.24	1035	0.04	1035	7.38	1035	7.08

1034	7.2	1034	0.32	1034	0.24	1034	0.04	1034	7.38	1034	7.2

1033	7.33	1033	0.34	1033	0.25	1033	0.05	1033	7.38	1033	7.33

1032	7.45	1032	0.37	1032	0.26	1032	0.05	1032	7.38	1032	7.45

1031	7.59	1031	0.39	1031	0.27	1031	0.05	1031	7.39	1031	7.59

1030	7.72	1030	0.42	1030	0.27	1030	0.06	1030	7.39	1030	7.72

1029	7.86	1029	0.44	1029	0.28	1029	0.06	1029	7.39	1029	7.86

1028	8	1028	0.47	1028	0.29	1028	0.07	1028	7.39	1028	8

1027	8.14	1027	0.5	1027	0.3	1027	0.07	1027	7.39	1027	8.14

1026	8.28	1026	0.53	1026	0.31	1026	0.07	1026	7.39	1026	8.28

1025	8.42	1025	0.56	1025	0.32	1025	0.08	1025	7.39	1025	8.42

1024	8.55	1024	0.6	1024	0.33	1024	0.08	1024	7.39	1024	8.55

1023	8.69	1023	0.63	1023	0.34	1023	0.08	1023	7.39	1023	8.69

1022	8.83	1022	0.67	1022	0.35	1022	0.08	1022	7.39	1022	8.83

1021	8.97	1021	0.7	1021	0.36	1021	0.09	1021	7.39	1021	8.97

1020	9.11	1020	0.74	1020	0.37	1020	0.09	1020	7.39	1020	9.11

1019	9.25	1019	0.78	1019	0.38	1019	0.09	1019	7.39	1019	9.25

1018	9.38	1018	0.83	1018	0.4	1018	0.1	1018	7.39	1018	9.38

1017	9.51	1017	0.87	1017	0.41	1017	0.1	1017	7.39	1017	9.51

1016	9.64	1016	0.91	1016	0.42	1016	0.11	1016	7.39	1016	9.64

1015	9.77	1015	0.96	1015	0.43	1015	0.11	1015	7.39	1015	9.77

1014	9.9	1014	1.01	1014	0.45	1014	0.11	1014	7.39	1014	9.9

1013	10.02	1013	1.05	1013	0.46	1013	0.12	1013	7.39	1013	10.02

1012	10.14	1012	1.1	1012	0.47	1012	0.13	1012	7.39	1012	10.14

1011	10.26	1011	1.14	1011	0.49	1011	0.13	1011	7.4	1011	10.26

1010	10.38	1010	1.19	1010	0.5	1010	0.14	1010	7.4	1010	10.38

1009	10.49	1009	1.24	1009	0.52	1009	0.15	1009	7.4	1009	10.49

1008	10.59	1008	1.29	1008	0.53	1008	0.16	1008	7.4	1008	10.59

1007	10.69	1007	1.33	1007	0.55	1007	0.16	1007	7.4	1007	10.69

1006	10.79	1006	1.37	1006	0.56	1006	0.17	1006	7.4	1006	10.79

1005	10.88	1005	1.41	1005	0.58	1005	0.18	1005	7.4	1005	10.88

1004	10.95	1004	1.45	1004	0.59	1004	0.18	1004	7.4	1004	10.95

1003	11.03	1003	1.48	1003	0.61	1003	0.19	1003	7.4	1003	11.03

1002	11.09	1002	1.51	1002	0.62	1002	0.2	1002	7.4	1002	11.09

1001	11.14	1001	1.53	1001	0.64	1001	0.21	1001	7.4	1001	11.14

1000	11.18	1000	1.55	1000	0.65	1000	0.21	1000	7.4	1000	11.18

999	11.22	999	1.56	999	0.67	999	0.22	999	7.4	999	11.22

998	11.25	998	1.57	998	0.69	998	0.23	998	7.4	998	11.25

997	11.27	997	1.58	997	0.7	997	0.23	997	7.4	997	11.27

996	11.28	996	1.58	996	0.72	996	0.24	996	7.4	996	11.28

995	11.28	995	1.57	995	0.73	995	0.24	995	7.4	995	11.28

994	11.27	994	1.57	994	0.74	994	0.25	994	7.4	994	11.27

993	11.26	993	1.55	993	0.75	993	0.26	993	7.39	993	11.26

992	11.24	992	1.54	992	0.77	992	0.26	992	7.4	992	11.24

991	11.21	991	1.53	991	0.78	991	0.27	991	7.4	991	11.21

990	11.18	990	1.52	990	0.79	990	0.28	990	7.4	990	11.18

989	11.14	989	1.5	989	0.8	989	0.28	989	7.4	989	11.14

988	11.11	988	1.5	988	0.82	988	0.28	988	7.4	988	11.11

987	11.08	987	1.49	987	0.83	987	0.29	987	7.4	987	11.08

986	11.05	986	1.48	986	0.84	986	0.29	986	7.4	986	11.05

985	11.02	985	1.48	985	0.84	985	0.29	985	7.4	985	11.02

984	10.99	984	1.48	984	0.85	984	0.3	984	7.4	984	10.99

983	10.97	983	1.48	983	0.86	983	0.3	983	7.4	983	10.97

982	10.95	982	1.48	982	0.86	982	0.3	982	7.4	982	10.95

981	10.94	981	1.49	981	0.87	981	0.3	981	7.4	981	10.94

980	10.93	980	1.49	980	0.87	980	0.31	980	7.4	980	10.93

979	10.93	979	1.51	979	0.88	979	0.31	979	7.4	979	10.93

978	10.93	978	1.52	978	0.88	978	0.32	978	7.4	978	10.93

977	10.94	977	1.53	977	0.89	977	0.32	977	7.4	977	10.94

976	10.95	976	1.55	976	0.89	976	0.32	976	7.4	976	10.95

975	10.97	975	1.56	975	0.89	975	0.32	975	7.4	975	10.97

974	10.99	974	1.58	974	0.89	974	0.32	974	7.4	974	10.99

973	11.01	973	1.59	973	0.9	973	0.31	973	7.4	973	11.01

972	11.03	972	1.61	972	0.9	972	0.31	972	7.4	972	11.03

971	11.06	971	1.62	971	0.9	971	0.31	971	7.4	971	11.06

970	11.09	970	1.64	970	0.9	970	0.31	970	7.4	970	11.09

969	11.11	969	1.66	969	0.9	969	0.31	969	7.4	969	11.11

968	11.13	968	1.67	968	0.9	968	0.31	968	7.39	968	11.13

967	11.16	967	1.69	967	0.9	967	0.31	967	7.39	967	11.16

966	11.19	966	1.7	966	0.9	966	0.31	966	7.39	966	11.19

965	11.21	965	1.71	965	0.89	965	0.31	965	7.4	965	11.21

964	11.23	964	1.72	964	0.89	964	0.31	964	7.4	964	11.23

963	11.26	963	1.74	963	0.89	963	0.3	963	7.4	963	11.26

962	11.29	962	1.75	962	0.88	962	0.3	962	7.4	962	11.29

961	11.31	961	1.76	961	0.88	961	0.3	961	7.4	961	11.31

960	11.34	960	1.77	960	0.88	960	0.3	960	7.4	960	11.34

959	11.36	959	1.77	959	0.89	959	0.3	959	7.4	959	11.36

958	11.38	958	1.77	958	0.89	958	0.3	958	7.4	958	11.38

957	11.4	957	1.77	957	0.89	957	0.3	957	7.4	957	11.4

956	11.42	956	1.78	956	0.89	956	0.3	956	7.4	956	11.42

955	11.44	955	1.79	955	0.89	955	0.3	955	7.4	955	11.44

954	11.46	954	1.82	954	0.89	954	0.3	954	7.4	954	11.46

953	11.48	953	1.85	953	0.89	953	0.3	953	7.4	953	11.48

415	12.99	415	2.64	415	2.36	415	1.35	415	7.18	415	12.99

414	13.07	414	2.7	414	2.41	414	1.41	414	7.25	414	13.07

413	13.15	413	2.77	413	2.46	413	1.48	413	7.34	413	13.15

412	13.23	412	2.84	412	2.52	412	1.56	412	7.4	412	13.23

411	13.31	411	2.91	411	2.58	411	1.64	411	7.41	411	13.31

410	13.4	410	2.98	410	2.65	410	1.7	410	7.43	410	13.4

409	13.48	409	3.05	409	2.72	409	1.73	409	7.43	409	13.48

408	13.57	408	3.12	408	2.78	408	1.76	408	7.41	408	13.57

407	13.65	407	3.19	407	2.81	407	1.81	407	7.41	407	13.65

406	13.74	406	3.27	406	2.83	406	1.89	406	7.45	406	13.74

405	13.82	405	3.34	405	2.85	405	1.98	405	7.52	405	13.82

404	13.9	404	3.41	404	2.87	404	2.05	404	7.54	404	13.9

403	13.96	403	3.48	403	2.92	403	2.08	403	7.53	403	13.96

402	14.02	402	3.56	402	3.01	402	2.22	402	7.51	402	14.02

401	14.07	401	3.63	401	3.15	401	2.41	401	7.43	401	14.07

400	14.13	400	3.7	400	3.31	400	2.61	400	7.21	400	14.13

Data BET Si-K-HAs

0.0274	0.14248	0.0307	0.60218	0.0258	0.16999

0.0511	0.1681		0.0481	0.67892	0.0481	0.2641

0.0763	0.18412	0.0746	0.77134	0.0757	0.31158

0.103	0.1944		0.0998	0.83866	0.0981	0.36107

0.129	0.19956	0.125	0.90016	0.125	0.42356

0.153	0.21437	0.15	0.95596	0.151	0.46395

0.179	0.21534	0.176	1.00399	0.177	0.49799

0.204	0.21299	0.201	1.056		0.203	0.52075

0.229	0.21128	0.226	1.10793	0.223	0.63905

0.254	0.20785	0.251	1.15549	0.251	0.68213

0.279	0.20444	0.276	1.20183	0.277	0.70757

0.302	0.22505	0.3	1.24846	0.302	0.72234

0.353	0.22213	0.349	1.33944	0.351	0.75529

0.402	0.22181	0.399	1.43709	0.4	0.77607

0.453	0.21848	0.448	1.53463	0.453	0.78681

0.504	0.21285	0.497	1.64872	0.505	0.80641

0.599	0.23881	0.598	1.86341	0.602	1.02451

0.7	0.27616	0.696	2.09224	0.703	1.10922

0.747	0.28695	0.745	2.29239	0.749	1.13666

0.796	0.30934	0.8	2.59972	0.799	1.16793

0.845	0.41879	0.847	3.09568	0.854	1.17384

0.901	0.8296		0.895	4.38945	0.903	1.1123

0.949	2.36766	0.945	9.00687	0.946	1.13062

0.975	3.65222	0.971	15.40916	0.97	1.71971

0.994	4.75788	0.991	22.12199	0.996	1.81068

0.944	4.59542	0.955	18.45493	0.945	1.55191

0.902	3.99469	0.905	10.75177	0.899	1.34102

0.848	2.18084	0.854	5.76371	0.846	1.15672

0.802	0.82969	0.794	2.77134	0.795	1.03208

0.754	0.54577	0.754	2.37432	0.733	1.20149

0.698	0.51191	0.693	2.08385	0.705	1.17532

0.653	0.46279	0.652	1.92065	0.65	1.10686

0.601	0.41487	0.592	1.7096		0.596	1.04021

0.55	0.37396	0.552	1.5852		0.548	0.98613

0.499	0.38512	0.503	1.44924	0.496	0.92658

0.447	0.3633		0.453	1.34066	0.445	0.86175

0.397	0.33308	0.402	1.215		0.394	0.78379

0.348	0.30553	0.353	1.09174	0.344	0.72746

0.298	0.27913	0.304	0.97333	0.292	0.73315

0.249	0.25841	0.254	0.85261	0.246	0.67339

0.199	0.24124	0.204	0.73494	0.197	0.57202

0.149	0.20796	0.154	0.61462	0.146	0.45111

0.0976	0.16115	0.105	0.47678	0.0939	0.29319

0.0501	0.10189	0.041	0.23589	0.0477	0.17507

Data pembanding Silika, HA dan Si-K-HAs